全国2012年10月高等教育自学考试

机械制造基础试题

课程代码：02189

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。错选、多选或未选均无分。

1.在金属材料的机械性能指标中，“60HRC”是指____指标。

A.硬度	B.强度

C.弹性	D.塑性

2.马氏体的硬度主要决定于其

A.碳含量	B.合金元素含量

C.冷却速度	D.过冷度

3.一般情况，亚共析钢的淬火加热温度范围是

A.Ac1+(30～50)℃	B.Ac3+(30～50)℃

C.ACcm+(30～50)℃	D.Ac1以下

4．钢的淬硬性主要决定于

A.合金元素含量	B．淬火介质

C．工件大小	D．含碳量

5.为降低低碳冷轧钢板的硬度，宜采用下列哪种工艺

A.完全退火	B.球化退火

C.再结晶退火	D.等温退火

6.“16Mn”是指

A.渗碳钢	B.调质钢

C.工具钢	D.结构钢

7.常见的调质钢大都属于

A.低碳低合金钢	B.中碳低合金钢

C.高碳低合金钢	D.低碳中合金钢

8．下列哪一个不是工业上常用的有色金属？

A.铁	B.铝

C.铜	D.铅

9.在不考虑结构刚度，使用条件等因素的情况下，合金钢的可焊接性可依据____大小来估计。

A.钢的含碳量	B.钢的合金元素含量

C.钢的碳当量	D.钢的杂质元素含量

10.切削用量的大小对下列因素不产生直接影响的是

A．加工方案	B．生产效率

C．经济性	D．加工精度

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共9小题，每空1分，共20分)

11.根据外力性质的不同，强度可分为____、____、____、____、抗剪强度等。

12.铸铁根据其中碳的存在形态，可分为白口铸铁、____、____、____和蠕墨铸铁等五种。

13.钢淬火时马氏体转变的转变量主要决定于其____,与其保温时间无关。

14.磨削加工中，____为主运动。

15．切削液一般分为____、____和乳化液三类。

16.黄铜是由____与____为主要合金元素所组成的二元合金。

17.电焊条由____和____组成。

18.金属的可锻性一般取决于____和____。

19.零件的加工精度通常包括零件的____、____和____。

三、名词解释(本大题共4小题，每小题4分，共16分)

20.退火

21.加工精度

22．过冷度

23.板料冲压

四、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

24.什么是黄铜？为什么黄铜中锌的质量分数不大于45%？

25.采用球化退火可获得球墨铸铁的说法是否正确？为什么？

26.焊接过程中药皮的作用有哪些？

27.何为淬透性？与淬硬性有什么关系？

五、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

28.试分析影响铸铁石墨化的因素。

29．某机械上的传动轴，要求具有良好的综合力学性能，轴颈处要求耐磨，选择用45钢制造，其工艺路线为：下料→锻造→热处理→粗切削加工→热处理→精切削加工→热处理→精磨。请写出上述工艺路线中各个热处理工序的名称及目的。